현행

개정안

비고

1. 적용범위  가구란 13세 이하의 어린이가 사용할 용도로 고안되었거나, 명백히 그러한 용도로 사용되는 제품을 말한다. 이 기준은 생후부터 13세 이하의 다양한 연령층의 어린이가 어린이집, 유치원, 초등학교 등에서 사용하도록 의도된 가구에 대한 요구 사항 및 시험 방법을 규정하고 있다. 다만 안전확인 완구에서 규정하는 옷장, 서랍장, 테이블, 의자 등 가구류를 모방하여 만든 가구완구 및 가구에 부가적으로 사용된 유리와 전선, 콘센트, 형광등, 전구 등 전기용품안전관리법에서 관리하고 있는 품목 접근할 수 없는 전기 관련 부분품은 제외하며, 체적 0.3 ㎥ 이하이거나 전체표면적 0.5 ㎡ 이하(예: 길이 0.5 m × 너비 0.65 m × 높이 0.65 m)인 소형제품(크기가 작고 유해물질을 방출하지 않거나 방출하더라도 그 농도가 매우 낮아 인체에 영향을 주지 않는 가구) 또는 3면 이하로 구성된 가구(예: 책꽂이, 발판, 벽 옷걸이, 거울, 우산꽂이, 스툴의자, 비키니 옷장, 행거, 와인/와인잔 수납랩, 우편함 등)는 목재 포름알데히드 방출량 시험을 제외한다.

(생략)

1. 적용범위  가구란 13세 이하의 어린이가 사용할 용도로 고안되었거나, 명백히 그러한 용도로 사용되는 제품을 말한다. 이 기준은 생후부터 13세 이하의 다양한 연령층의 어린이가 어린이집, 유치원, 초등학교 등에서 사용하도록 의도된 가구에 대한 요구 사항 및 시험 방법을 규정하고 있다. 다만 안전확인 완구에서 규정하는 옷장, 서랍장, 테이블, 의자 등 가구류를 모방하여 만든 가구완구 및 가구에 부가적으로 사용된 유리와 전선, 콘센트, 형광등, 전구 등 전기용품안전관리법에서 관리하고 있는 품목 접근할 수 없는 전기 관련 부분품은 제외하며, 체적 0.3 ㎥ 이하이거나 전체표면적 0.5 ㎡ 이하(예: 길이 0.5 m × 너비 0.65 m × 높이 0.65 m)인 소형제품(크기가 작고 유해물질을 방출하지 않거나 방출하더라도 그 농도가 매우 낮아 인체에 영향을 주지 않는 가구) 또는 3면 이하로 구성된 가구(예: 책꽂이, 발판, 벽 옷걸이, 거울, 우산꽂이, 스툴의자, 비키니 옷장, 행거, 와인/와인잔 수납랩, 우편함 등)는 목재 포름알데히드 방출량 시험을 제외한다.

(생략)

· 적용 범위명확화

2. 관련표준

KS Q 1003 랜덤 샘플링방법

안전확인 완구

안전확인 유아용 섬유제품

공급자적합성확인 어린이용 장신구

공급자적합성확인 어린이용 가죽제품

어린이제품 공통안전기준

안전기준준수 가정용 섬유제품

KS M 1998  건축 내장재 등의 폼알데하이드 및 휘발성 유

기화합물 방출량 측정

KS G 2020  수납 가구

KS G ISO 7171 가구-수납 가구-안정성 시험 방법

KS K ISO 105-C10 텍스타일 — 염색 견뢰도 시험 — 제C

10부: 비누 또는 비누와 소다 세탁 견뢰도

ASTM F 2057-17 Standard Safety Specification for Clothing Storage Units

2. 관련표준

KS Q 1003 랜덤 샘플링방법

안전확인 완구

안전확인 유아용 섬유제품

공급자적합성확인 어린이용 장신구

안전기준준수 가정용 섬유제품

공급자적합성확인 어린이용 가죽제품

어린이제품 공통안전기준

KS K 0210  섬유 제품의 혼용률 시험 방법－섬유 혼용률

KS M 1998  목재재질의 폼알데하이드, 톨루엔, 총휘발성유

기화합물 방출량

KS G 2020  수납 가구

KS G ISO 7171 가구-수납 가구-안정성 시험 방법

ASTM F 2057-23 Standard Safety Specification for Clothing Storage Units

· 관련표준 최신화

3. 종류

(생략)

3. 종류

(생략)

4. 용어의 정의

<중략>

4.26 안정성  가구가 외부에서 가하지는 힘에 전도되지 않고 견디는 능력

4. 용어의 정의

<중략>

4.26 안정성  가구가 외부에서 가하지는 힘에 전도되지 않고 견디는 능력

4.27 연동 장치(Interlock) 하나 이상의 확장 가능요소 또는 서랍, 도어의 동시 확장을 제어하는 기능

· 연동 장치에 대한 내용 추가

5. 안전요건

<중략>

5.8 안정성

높이 762 mm 이상의 서랍장(단, 몸체가 목재 또는 목질재를 주재료로 하는 제품만 대상)은 <표1. 안전요구사항>에 적합해야 한다. 또한, 높이 762mm이상의 서랍장에는 벽 등에 고정할 수 있는 고정장치가 부착되어 있거나, 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공되어야 한다.

5.9 유해물질  부가적으로 사용된 유리와 전선, 콘센트, 형광등, 전구 등 전기용품안전관리법에서 관리하고 있는 품목 및 접근할 수 없는 전기 관련 부분품은 제외한다.

<표 2 유해물질 안전요구사항>

항 목		허 용 치 (이하)	시험방법
염소화페놀류(PCP)3)7)12)		5.0 ㎎/㎏	6.9.1
6가 크로뮴3)7)		3.0 ㎎/㎏	6.9.2
다이메틸푸마레이트1)4)7)		0.1 ㎎/㎏	6.9.3
아릴아민1)5)		30 ㎎/㎏	6.9.4
폼알데하이드1)		75 ㎎/㎏	6.9.5
유기주석화합물 TBT (tributyltin)2)6)		1.0 ㎎/㎏	6.9.6
섬유제품의 염색견뢰도		4급 이상	6.9.7
폼알데하이드 방출량8)		0.12 ㎎/m2․h	6.9.8
톨루엔 방출량8)		0.080 ㎎/m2․h
총휘발성 유기화합물방출량 8) TVOC		4 ㎎/m2․h
유해원소 용출13)	안티모니 (Sb)	60 mg/kg	6.9.9
	비소 (As)	25 mg/kg
	바륨 (Ba)	1000 mg/kg
	카드뮴 (Cd)	75 mg/kg
	크로뮴 (Cr)	60 mg/kg
	납 (Pb)	90 mg/kg
	수은 (Hg)	60 mg/kg
	셀레늄 (Se)	500 mg/kg
유해원소 함유량 10)	총 납(Pb)9)	300 mg/kg	6.9.10
	총 카드뮴(Cd)	75 mg/kg
프탈레이트 가소제 총 함유량 11)	DEHP	0.1 %	6.9.11
	DBP
	BBP
	DINP
	DIDP
	DNOP
(1) DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) (2) DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트) (3) BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) (4) DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) (5) DIDP(Diisodecyl Phthalate, 다이이소데실프탈레이트) (6) DNOP(Di-n-octyl Phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) 비고 1. 피부에 직접 접촉하는 가죽 및 섬유제품에 한함 2. 피부에 직접 접촉하는 섬유제품에 한함 3. 피부에 직접 접촉하는 가죽제품에 한함 4. 피혁 및 모피 등 가죽 소재가 되어 있는 부분만 적 용함 5. 염색한 경우만 적용하며, 대상물질은 ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣에 따른 안전기준준수 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품) 부록 B, KS K 0739에 따름 6. 코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우만 적용함(안료와 수지를 사용하지 않고 염료만 사용한 나염제품의 경우는 프린팅에 해당 되지 않는다). 7. 무두질, 살균상충처리 등을 거치지 않는 합성가죽은 6가 크로뮴, 다이메틸푸마레이트 및 PCP검출시험을 생략할 수 있음 8. 표면가공된 목재재질(보통 합판, 특수가공치장 합판, 섬유판, 파티클 보드)에 한함 9. 페인트 및 표면코팅의 경우 90 mg/kg 이하. 다만, 전기ㆍ전자제품의 기능성 부품(전기연결용 소자 등)의 경우에는 적용하지 않는다. 10. 기능성부품, 정상 사용시 어린이의 손이나 피부에 닿을 수 없는 부품과 부속품(철레일, 다보, 경첩, 볼트 등 표면코팅 없는 금속)은 제외한다. 11. 어린이가 입에 넣어 사용할 용도가 아닌 제품의 경우 DEHP, DBP, BBP를 적용하고, 입에 넣어 사용할 용도의 제품은 DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP를 적용하며, 합성수지제, 섬유 및 가죽제에 코팅한 경우 적용함. 또한, 어린이의 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 것이 아닌 어린이제품 중 DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP의 총합이 0.1 %를 초과한 제품에 “경고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것” 또는 “프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 어린이의 얼굴과 입에 닿지 않도록 할 것” 등의 적절한 경고사항을 표시하여야 한다. 12. PCP[pentachlorophenol]뿐 아니라 나트륨염 등 모든 PCP화합물을 포함한 함유량 13. 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 어린이제품, 혹은 36개월 미만이 사용할 어린이제품 중 제품의 도장면(코팅 포함)또는 합성수지제 종이제에 적용 한다.

5. 안전요건

<중략>

5.8 안정성

높이 686 mm 이상이며, 무게가 13.6 kg 이상인 서랍장(단, 몸체가 목재 또는 목질재를 주재료로 하는 제품만 대상)은 <표1. 안전요구사항>에 적합해야 한다. 또한, 높이 686 mm이상의 서랍장에는 벽 등에 고정할 수 있는 고정장치가 부착되어 있거나, 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공되어야 한다.

5.9 유해물질  부가적으로 사용된 유리와 전선, 콘센트, 형광등, 전구 등 전기용품안전관리법에서 관리하고 있는 품목 및 접근할 수 없는 전기 관련 부분품은 제외한다. 단, 조작을 위해 접근할 수 있는 전기 관련 부분품은 포함한다．

<표 2 유해물질 안전요구사항>

항 목		허 용 치 (이하)	시험방법
염소화페놀류(PCP)3)7)12)		5.0 ㎎/㎏	6.9.1
6가 크로뮴3)7)		3.0 ㎎/㎏	6.9.2
다이메틸푸마레이트1)4)7)		0.1 ㎎/㎏	6.9.3
아릴아민1)5)		30 ㎎/㎏	6.9.4
폼알데하이드1)		75 ㎎/㎏	6.9.5
유기주석화합물 TBT (tributyltin)2)6)		1.0 ㎎/㎏	6.9.6
섬유제품의 염색견뢰도		4급 이상	6.9.7
폼알데하이드 방출량8)		0.12 ㎎/m2․h	6.9.8
톨루엔 방출량8)		0.080 ㎎/m2․h
총휘발성 유기화합물방출량 8) TVOC		4 ㎎/m2․h
유해원소 용출13)	안티모니 (Sb)	60 mg/kg	6.9.9
	비소 (As)	25 mg/kg
	바륨 (Ba)	1000 mg/kg
	카드뮴 (Cd)	75 mg/kg
	크로뮴 (Cr)	60 mg/kg
	납 (Pb)	90 mg/kg
	수은 (Hg)	60 mg/kg
	셀레늄 (Se)	500 mg/kg
유해원소 함유량 10)	총 납(Pb)9)	300 mg/kg	6.9.10
	총 카드뮴(Cd)	75 mg/kg
프탈레이트 가소제 총 함유량 11)	DEHP	0.1 %	6.9.11
	DBP
	BBP
	DINP
	DIDP
	DNOP
(1) DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) (2) DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트) (3) BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) (4) DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) (5) DIDP(Diisodecyl Phthalate, 다이이소데실프탈레이트) (6) DNOP(Di-n-octyl Phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트) 비고 1. 피부에 직접 접촉하는 가죽 및 섬유제품에 한함 2. 피부에 직접 접촉하는 섬유제품에 한함 3. 피부에 직접 접촉하는 가죽제품에 한함 4. 피혁 및 모피 등 가죽 소재가 되어 있는 부분만 적 용함 5. 염색한 경우만 적용하며, 대상물질은 ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣에 따른 안전기준준수 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품) 부록 B, KS K 0739에 따름 6. 코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우만 적용함(안료와 수지를 사용하지 않고 염료만 사용한 나염제품의 경우는 프린팅에 해당 되지 않는다). 7. 무두질, 살균상충처리 등을 거치지 않는 합성가죽은 6가 크로뮴, 다이메틸푸마레이트 및 PCP검출시험을 생략할 수 있음 8. 표면가공된 목재재질(보통 합판, 특수가공치장 합판, 섬유판, 파티클 보드)에 한함 9. 페인트 및 표면코팅의 경우 90 mg/kg 이하. 다만, 전기ㆍ전자제품의 기능성 부품(전기연결용 소자 등)의 경우에는 적용하지 않는다. 10. 기능성부품, 정상 사용시 어린이의 손이나 피부에 닿을 수 없는 부품과 부속품(철레일, 다보, 경첩, 볼트 등 표면코팅 없는 금속)은 제외한다. 11. 어린이가 입에 넣어 사용할 용도가 아닌 제품의 경우 DEHP, DBP, BBP를 적용하고, 입에 넣어 사용할 용도의 제품은 DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP를 적용하며, 합성수지제, 섬유 및 가죽제에 코팅한 경우 적용함. 또한, 어린이의 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 것이 아닌 어린이제품 중 DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP의 총합이 0.1 %를 초과한 제품에 “경고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것” 또는 “프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 어린이의 얼굴과 입에 닿지 않도록 할 것” 등의 적절한 경고사항을 표시하여야 한다. 12. PCP[pentachlorophenol]뿐 아니라 나트륨염 등 모든 PCP화합물을 포함한 함유량 13. 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 어린이제품, 혹은 36개월 미만이 사용할 어린이제품 중 제품의 도장면(코팅 포함)또는 합성수지제 종이제에 적용 한다.

· 높이와 무게 ASTM F2057과의 부합화로 안정성 시험 적용 대상의 변경

· 적용범위 명확화 및 최신화

6. 시험방법

<중략>

6.8 안정성

6.8.1 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성  부속서 A에 따라 1분간 시험하였을 때 전도되지 않아야 한다.

6.8.2 가동 부분에 수직력을 가하였을 때의 안정성  부속서 B에 따라 (25 ± 1) kg의 수직력을 1분간 가하였을 때 전도되지 않아야 한다.

<중략>

6. 시험방법

<중략>

6.8 안정성

6.8.1 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성  부속서 A에 따라 30초간 시험하였을 때 전도되지 않아야 가한다.

6.8.2 가동 부분에 수직력을 가하였을 때의 안정성  부속서 B에 따라 27.2 (+0.2/-0.0) kg의 수직력을 30초간 가하였을 때 전도되지 않아야 가한다.

<중략>

· ASTM F2057과의 부합화

7. 검사방법
(생략)

7. 검사방법

(생략)

· 표시사항 강화

8. 표시사항

<중략>

8.3 취급상 주의 사항 취급상 주의사항에는 다음 내용을 표시한다. 다만, 해당되지 않는 것이 명백한 것에 대하여는 생략하거나 다른 적당한 표시로 변경할 수 있다.

① 직사광선 또는 열을 피할 것

② 옮길 때는 끌지 말고 들며 수평을 유지할 것

③ 가열된 냄비, 주전자 등을 직접 놓지 말 것

④ 열쇠잠금 장치 및 서랍의 사용에 무리한 힘을 가하지 말 것

⑤ 어린이가 서랍 또는 선반을 밟고 올라서거나 매달리지 않도록 주의할 것

⑥ 가구가 넘어지는 사고가 발생할 수 있으니 제조사에서 공급하는 고정장치가 있는 경우에는 반드시 벽 등에 고정하여 사용할 것

⑦ 설치장소는 습기가 많은 곳은 피하여 수평을 유지하도록 바닥을 조정할 것

⑧ 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물(VOCs)이 방출될 수 있는 제품은 인체에 유해할 수 있으니 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것

⑨ “모서리에 부딪쳐 다칠 수 있으니 주의할 것”, “가구에서 떨어지거나 넘어지지 않도록 주의할 것”

⑩ 제품의 상부면에는 되도록 어떤 물건도 올려놓지 않을 것

⑪ 카펫(carpet)이나 불안정한 바닥에는 가급적 설치하지 않을 것

(생략)

부록 A  (참고) 재료의 종류에 따른 표시문자
(생략)

8 . 표시사항

<중략>

8.3 취급상 주의 사항 취급상 주의사항에는 다음 내용을 표시한다. 다만, 해당되지 않는 것이 명백한 것에 대하여는 생략하거나 다른 적당한 표시로 변경할 수 있다.

① 직사광선 또는 열을 피할 것

② 옮길 때는 끌지 말고 들며 수평을 유지할 것

③ 가열된 냄비, 주전자 등을 직접 놓지 말 것

④ 열쇠잠금 장치 및 서랍의 사용에 무리한 힘을 가하지 말 것

⑤ 어린이가 서랍 또는 선반을 밟고 올라서거나 매달리지 않도록 주의할 것

⑥ 가구가 넘어지는 사고가 발생할 수 있으니 제조사에서 공급하는 고정장치가 있는 경우에는 고정장치를 필수적으로 제공하여야 하며, 사용자는 반드시 벽 등에 고정하여 사용할 것

⑦ 설치장소는 습기가 많은 곳은 피하여 수평을 유지하도록 바닥을 조정할 것

⑧ 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물(VOCs)이 방출될 수 있는 제품은 인체에 유해할 수 있으니 환기가 잘되는 공간에서만 사용할 것

⑨ “모서리에 부딪쳐 다칠 수 있으니 주의할 것”, “가구에서 떨어지거나 넘어지지 않도록 주의할 것”

⑩ 제품의 상부면에는 되도록 어떤 물건도 올려놓지 않을 것

⑪ 카펫(carpet)이나 불안정한 바닥에는 가급적 설치하지 않을 것

(생략)

부록 A  (참고) 재료의 종류에 따른 표시문자
(생략)

부속서 A

가정용 서랍장에 대하여 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성 시험방법

A.1 시험체를 단단하며 수평이고 평평한 면 위에 놓는다. 특별히 다른 용도로 설계된 제품이 아니라면 시험중에는 수평이 유지되어야 한다. 단, 수평판의 높이는 시험시 서랍장의 전도를 방해하지 않는 최소한의 높이로 한다.

A.2 모든 서랍에 0.11 ㎏/d㎥의 등분포 하중을 가한 상태로, 멈춤장치(outstop)[eqn: {} ^{1)}]까지 연다. 만약 멈춤장치가 없다면 작동 길이의 2/3(그림 1 참조) 부분까지 연다(그림 2 참조)

A.3 시험 후 전도유무를 확인하여 기록한다.

그림 1  작동 길이(OSL:Operating Sliding Length)

그림 2  모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성

1) 서랍이 열리는 방향 작동을 제한하는 장치

부속서 A

가정용 서랍장에 대하여 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성 시험방법

A.1 시험체가 완전히 조립되지 않은 경우, 제조업체의 지침에 따라 시험체를 조립한다.

A.2 시험체를 단단하며 수평이고 평평한 면 위에 놓는다. 특별히 다른 용도로 설계된 제품이 아니라면 시험중에는 수평이 유지되어야 한다. 단, 수평판의 높이는 시험시 서랍장의 전도를 방해하지 않는 최소한의 높이로 한다.

A.3 모든 서랍을 전도를 유발할 가능성이 가장 높은 위치로 바깥쪽으로 연다.

A.4 모든 서랍에 0.136 ㎏/d㎥(총 질량의 허용 오차는 +0.05/-0.0 kg)의 등분포 하중을 가한 상태로, 멈춤장치(outstop)1)까지 연다. 만약 멈춤장치가 없다면 작동 길이의 2/3(그림 1) 부분까지 연다

그림 1 작동 길이(OSL:Operating Sliding Length)

A.5 하중은 강철 중량(그림 2 참조)을 사용하여 수납 표면의 중앙에 적용하여 의류로 완전히 채워진 서랍과 동일한 균일한 집중 하중을 생성해야 한다.(그림 3 참조)

그림 2. 등분포 시험을 위한 강철 중량 예시

항목	상세 내용
규격	100 mm × 100 mm × 60 mm (L × W × H)
총 무게	1.6 kg ± 80 g(공차 포함)
구성품	0.5 kg 베이스(Base, ㅛ자 형태) 1.0 kg 추(Brass-colored) 0.1 kg 추(Green-colored)

A≈B, X≈Y

그림 3. 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서의 안정성

A.6 테이프 또는 미끄럼 방지 기능을 하는 부자재를 사용하여 중량을 고정하는 것이 허용된다.

A.7 30초 동안 열린 상태로 하중을 유지한다. 시험 후 전도유무를 확인하여 기록한다.

A.8 등분포 하중 적용제외 서랍장

연동 장치2)가 있는 서랍장 또는 모든 서랍장이 수납 부피의 50 % 미만이 확장되는 경우

(부속서 C에 따라 확인 시험 시 기능을 수행하지 못하는 연동 유사 장치일 경우, 해당 부품을 제거 및 작동 해제 후 시험할 것)

- 전면이 개방형(도어가 없는)이거나 수납중인 내용물을 명확하게 볼 수 있도록 의도된 투명한 도어가 있는 서랍장(도어 표면적의 50 %가 투명하면 투명한 도어로 간주한다)

수납 높이가 76 mm 미만인 서랍장

분리 가능한 기능성 부분(악세서리용 트레이, 분리 가능한 선반 또는 기타 부속품)을 제외하고 1.7 dm3 미만의 서랍장

1) 서랍이 열리는 방향 작동을 제한하는 장치

연동장치는 부속서 C에 적합한 것에 한함

· 조립에 대한 내용 추가로 번호 변경

· ASTM F2057-23 내용 추가

· 등분포 하중의 부피 수치 ASTM과 부합화

· 시험 하중의 예시 제시

· 시험 하중의 위치 예시 제시

· ASTM 내용 추가
(수정예정)

· 연동 장치 시험의 추가됨에 따라 등분포 하중 적용제외 서랍장 내용 추가

부속서 B

가정용 서랍장에 대하여 가동부분에 힘을 가하였을 때의 안정성 시험방법

B.1 시험체를 단단하고 평평한 수평판 위에 놓는다. 특별히 다른 용도로 설계된 제품이 아니라면 시험중에는 수평이 유지되어야 한다. 단, 수평판의 높이는 시험시 서랍장의 전도를 방해하지 않는 최소한의 높이로 한다.

B.2 하나의 서랍을 멈춤장치(outstop)까지 열거나, 또는 멈춤장치가 없다면 작동 길이의 2/3까지 연다. 시험을 위해 다른 구성품을 반드시 열어야 하는 상황이 아니라면, 시험을 하지 않는 모든 서랍은 닫아두어야 한다. 그림 3과 같이 각 서랍 앞쪽 부분에 시험용 추(그림 2 참조)를 서서히 가한다. 다른 형태의 서랍의 경우, 그림 4와 같이 가장 바깥쪽으로 돌출되어 있는 앞쪽모서리에 시험 추를 가한다. 모든 서랍에 대해 반복하여 시험한다.

B.3 시험 후 전도 유무를 확인하여 기록한다.

비고 1 질량이 (12.5 ± 0.5) ㎏이며, 납으로 되어 셀로판 또는 유사한 보호막으로 싸여진 추 2개.

크기는 최대한 (15.5 × 6.7 × 10.5) cm로 맞출 것.

2 만약, 철강으로 제작한다면, 높이를 6.7 cm에서 9.5 cm로 변경할 것.

3 추 사이의 거리는 최대한 15.3 cm로 맞출 것.

4 끈(strap)의 폭은 7.7 cm 이내로 할 것.

5 시험용 추를 옮기거나 시험시 용이하도록 추가 끈을 연결할 수도 있다.

그림 1  시험용 추

그림 2  하중을 가한 상태에서의 안정성

그림 3 서랍 형태에 따라 시험 추를 가하는 위치 예시

부속서 B

가정용 서랍장에 대하여 가동부분에 힘을 가하였을 때의 안정성 시험방법

B.1 시험체가 완전히 조립되지 않은 경우, 제조업체의 지침에 따라 시험체를 조립한다.

B.2 시험체를 단단하고 평평한 수평판 위에 놓는다. 특별히 다른 용도로 설계된 제품이 아니라면 시험중에는 수평이 유지되어야 한다. 단, 수평판의 높이는 시험시 서랍장의 전도를 방해하지 않는 최소한의 높이로 한다.

B.3 하나의 서랍을 멈춤장치(outstop)까지 열거나, 또는 멈춤장치가 없다면 작동 길이의 2/3까지 연다. 시험을 위해 다른 구성품을 반드시 열어야 하는 상황이 아니라면, 시험을 하지 않는 모든 서랍은 닫아두어야 한다. 모든 서랍을 전도를 유발할 가능성이 가장 높은 위치로 바깥쪽으로 엽니다. 그림 3과 같이 각 서랍 앞쪽 부분에 시험용 추(그림 2 참조)를 서서히 가한다. 점진적으로 충격 없이 가장 전도될 가능성이 높은 서랍(그림 2-1참조) 또는 연동 장치3)가 있는 서랍의 경우 가장 전도를 유발할 가능성이 높은 형태(그림 2-2 참조)로 시험을 수행한다. 명확하지 않은 경우, 여러 조합을 고려하여 수행한다.

B.4 30초 동안 열린 상태로 하중을 유지한다. 시험 후 전도 유무4)를 확인하여 기록한다.

비고 1 질량이 13.6 (+0.1/-0.0) ㎏이며, 납으로 되어 셀로판              또는 유사한 보호막으로 싸여진 추 2개.

크기는 최대한 (15.2 × 10.2 × 11.4) cm로 맞출 것.(모든

치수는 +0.0/-6.0 mm 일 것)

2 끈(strap)의 폭은 7.7 cm 이내로 할 것.

3 시험용 추를 옮기거나 시험 시 용이하도록 추가 끈을 연결할 수도 있다.

4 CL : 중심기준선

그림 1  시험용 추

그림 2-1 서랍 전면부(연동장치 없음)

그림 2-2 서랍 전면부(연동장치 있음)

그림 3 서랍 형태에 따라 시험 추를 가하는 위치 예시

연동장치는 부속서 C에 적합한 것에 한함

파손 또는 변형은 허용함

· 조립에 대한 내용 추가로 번호 변경

· ASTM F 2057-23 내용 추가

· 연동 장치가 있는 서랍에 대한 내용 추가

· 추 무게 변동 내용 추가

<신설>

부속서 C

연동 장치(인터락) 성능 시험방법

C.1 C.2에 따라 시험할 때, 확장 가능 요소 또는 서랍은 다음 중 하나인 경우 연동된 것으로 간주된다.

C.1.1 시험 중 닫힌 상태를 유지하고 시험 종료 후에도 기능을 상실하지 않고 연동 장치 기능이 정상 작동 하는 경우

C.1.2 시험 중 열리는 동작이 원래 열려 있던 확장 가능 요소 또는 서랍을 닫는 경우

C.2 연동 장치 성능 평가 시험

C.2.1 다음 방법을 사용하여 각 연동 시스템에 연결된 확장 가능 요소가 동시에 열릴 수 있는지 확인한다.

C.2.2 연동 장치를 작동시키는 데 필요한 확장 가능 요소 또는 여러 요소를 연다.

C.2.3 각 연동된 서랍의 당기는 영역 중앙에 133 N의 수평 당김 힘을 가하고, 이 힘을 10초 동안 유지한다. (그림 1 참조)

C.2.4 연동 장치에 연결된 확장 가능 요소 또는 서랍의 모든 가능한 조합을 반복한다.

그림 1. 연동 장치 성능 시험

· 부속서 C 신설
연동장치 성능 시험

붙임	신구조문 대비표 안전기준 개정(안) - 어린이용 가구 부속서 14